|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0854 | | | |  |
| Jos. Moormann,  Ziegelhofstraße 86,  49661 Cloppenburg | | | |  |
| **13** | | | |  |
| **0854-CPD-041** | | | |  |
| EN 771-1, 2011 | | | |  |
| **rote HD-Mauerziegel, Kategorie I, 240x115x52 mm** | | | |  |
| Mauerziegel für tragendes und nichttragendes geschütztes und ungeschütztes Mauerwerk | | | |  |
| MO-CLP1000.1 | | | |  |
| Grenzabmaße | | Klasse Tm  [mm] | Länge +5/-10  Breite + 5  Höhe + 2 |  |
| Klasse Rm  [mm] | Länge 10  Breite 6  Höhe 3 |
| Form und Ausbildung | | Form a nach 5.3.2 | |  |
| Druckfestigkeit (Mittelwert)  Senkrecht zur Lagerfuge | | N/mm² | ≥ 35 |  |
| Verbundfestigkeit nach  EN 998-2 für Normal- und Leichtmörtel | | N/mm² | Tabellierter Wert nach Anhang C |  |
| Gehalt an aktiven löslichen Salzen | | Klasse | S2 |  |
| Brutto-Trocken-rohdichte | Mittelwert | kg/m³ | 1950 |
| Abweichung | Klasse | D1 |
| Netto-Trocken-rohdichte | Mittelwert | Kg/m³ | 1950 |
| Abweichung | Klasse | D1 |
| Brandverhalten | | Euroklasse | A1 |
| Wasseraufnahme | | Masse-% | ≤ 6 |
| Formbeständigkeit | | mm/m | NPD |
| Wasserdampfdurchlässigkeit | | µ | 50/100 |
| Dauerhaftigkeit/  Frostwiderstand | | Klasse | F2 |